Sample: 1217-2

Optical Model

Fit Results

| Parameter | Average | Min. | Max. | Std. Dev. | % Range |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MSE | 5.439 | 4.368 | 7.321 | 0.874 | 54.305 |
| Roughness (nm) | 3.08 | 2.36 | 3.87 | 0.24 | 48.9167 |
| Thickness # 1 (nm) | 200.49 | 198.02 | 203.41 | 1.47 | 2.6895 |
| A | 1.4650 | 1.4616 | 1.4689 | 0.0021 | 0.5008 |
| B | 0.0035 | 0.0034 | 0.0035 | 0.0000 | 5.5268 |
| C | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 14.0829 |
| n of Cauchy @ 632.8 nm | 1.4739 | 1.4703 | 1.4781 | 0.0022 | 0.5270 |
| k of Cauchy @ 632.8 nm | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | NaN |

Model Parameters vs. Position

Opt. Const. of Cauchy vs. nm

Wavelength (nm)	n	k

210.000000	1.564595	0.000000

211.000000	1.563408	0.000000

212.000000	1.562243	0.000000

213.000000	1.561098	0.000000

214.000000	1.559973	0.000000

215.000000	1.558867	0.000000

216.000000	1.557780	0.000000

217.000000	1.556713	0.000000

218.000000	1.555663	0.000000

219.000000	1.554631	0.000000

220.000000	1.553617	0.000000

221.000000	1.552619	0.000000

222.000000	1.551639	0.000000

223.000000	1.550674	0.000000

224.000000	1.549726	0.000000

225.000000	1.548793	0.000000

226.000000	1.547875	0.000000

227.000000	1.546972	0.000000

228.000000	1.546084	0.000000

229.000000	1.545210	0.000000

230.000000	1.544350	0.000000

231.000000	1.543504	0.000000

232.000000	1.542671	0.000000

233.000000	1.541851	0.000000

234.000000	1.541044	0.000000

235.000000	1.540250	0.000000

236.000000	1.539468	0.000000

237.000000	1.538697	0.000000

238.000000	1.537939	0.000000

239.000000	1.537192	0.000000

240.000000	1.536457	0.000000

241.000000	1.535733	0.000000

242.000000	1.535019	0.000000

243.000000	1.534316	0.000000

244.000000	1.533624	0.000000

245.000000	1.532942	0.000000

246.000000	1.532269	0.000000

247.000000	1.531607	0.000000

248.000000	1.530954	0.000000

249.000000	1.530311	0.000000

250.000000	1.529677	0.000000

251.000000	1.529052	0.000000

252.000000	1.528436	0.000000

253.000000	1.527829	0.000000

254.000000	1.527231	0.000000

255.000000	1.526640	0.000000

256.000000	1.526058	0.000000

257.000000	1.525485	0.000000

258.000000	1.524919	0.000000

259.000000	1.524361	0.000000

260.000000	1.523810	0.000000

261.000000	1.523268	0.000000

262.000000	1.522732	0.000000

263.000000	1.522204	0.000000

264.000000	1.521683	0.000000

265.000000	1.521168	0.000000

266.000000	1.520661	0.000000

267.000000	1.520161	0.000000

268.000000	1.519667	0.000000

269.000000	1.519179	0.000000

270.000000	1.518698	0.000000

271.000000	1.518224	0.000000

272.000000	1.517755	0.000000

273.000000	1.517293	0.000000

274.000000	1.516836	0.000000

275.000000	1.516386	0.000000

276.000000	1.515941	0.000000

277.000000	1.515501	0.000000

278.000000	1.515068	0.000000

279.000000	1.514639	0.000000

280.000000	1.514217	0.000000

281.000000	1.513799	0.000000

282.000000	1.513387	0.000000

283.000000	1.512979	0.000000

284.000000	1.512577	0.000000

285.000000	1.512180	0.000000

286.000000	1.511787	0.000000

287.000000	1.511400	0.000000

288.000000	1.511017	0.000000

289.000000	1.510638	0.000000

290.000000	1.510265	0.000000

291.000000	1.509895	0.000000

292.000000	1.509530	0.000000

293.000000	1.509170	0.000000

294.000000	1.508813	0.000000

295.000000	1.508461	0.000000

296.000000	1.508113	0.000000

297.000000	1.507769	0.000000

298.000000	1.507429	0.000000

299.000000	1.507093	0.000000

300.000000	1.506761	0.000000

301.000000	1.506433	0.000000

302.000000	1.506108	0.000000

303.000000	1.505787	0.000000

304.000000	1.505470	0.000000

305.000000	1.505157	0.000000

306.000000	1.504847	0.000000

307.000000	1.504540	0.000000

308.000000	1.504237	0.000000

309.000000	1.503937	0.000000

310.000000	1.503641	0.000000

311.000000	1.503347	0.000000

312.000000	1.503057	0.000000

313.000000	1.502771	0.000000

314.000000	1.502487	0.000000

315.000000	1.502206	0.000000

316.000000	1.501929	0.000000

317.000000	1.501654	0.000000

318.000000	1.501383	0.000000

319.000000	1.501114	0.000000

320.000000	1.500848	0.000000

321.000000	1.500585	0.000000

322.000000	1.500325	0.000000

323.000000	1.500068	0.000000

324.000000	1.499813	0.000000

325.000000	1.499561	0.000000

326.000000	1.499312	0.000000

327.000000	1.499065	0.000000

328.000000	1.498821	0.000000

329.000000	1.498579	0.000000

330.000000	1.498340	0.000000

331.000000	1.498103	0.000000

332.000000	1.497868	0.000000

333.000000	1.497636	0.000000

334.000000	1.497407	0.000000

335.000000	1.497180	0.000000

336.000000	1.496955	0.000000

337.000000	1.496732	0.000000

338.000000	1.496511	0.000000

339.000000	1.496293	0.000000

340.000000	1.496077	0.000000

341.000000	1.495863	0.000000

342.000000	1.495651	0.000000

343.000000	1.495441	0.000000

344.000000	1.495233	0.000000

345.000000	1.495028	0.000000

346.000000	1.494824	0.000000

347.000000	1.494622	0.000000

348.000000	1.494422	0.000000

349.000000	1.494225	0.000000

350.000000	1.494029	0.000000

351.000000	1.493834	0.000000

352.000000	1.493642	0.000000

353.000000	1.493452	0.000000

354.000000	1.493263	0.000000

355.000000	1.493076	0.000000

356.000000	1.492891	0.000000

357.000000	1.492708	0.000000

358.000000	1.492526	0.000000

359.000000	1.492347	0.000000

360.000000	1.492168	0.000000

361.000000	1.491992	0.000000

362.000000	1.491817	0.000000

363.000000	1.491643	0.000000

364.000000	1.491472	0.000000

365.000000	1.491301	0.000000

366.000000	1.491133	0.000000

367.000000	1.490966	0.000000

368.000000	1.490800	0.000000

369.000000	1.490636	0.000000

370.000000	1.490473	0.000000

371.000000	1.490312	0.000000

372.000000	1.490152	0.000000

373.000000	1.489994	0.000000

374.000000	1.489837	0.000000

375.000000	1.489682	0.000000

376.000000	1.489528	0.000000

377.000000	1.489375	0.000000

378.000000	1.489223	0.000000

379.000000	1.489073	0.000000

380.000000	1.488925	0.000000

381.000000	1.488777	0.000000

382.000000	1.488631	0.000000

383.000000	1.488486	0.000000

384.000000	1.488342	0.000000

385.000000	1.488200	0.000000

386.000000	1.488058	0.000000

387.000000	1.487918	0.000000

388.000000	1.487779	0.000000

389.000000	1.487642	0.000000

390.000000	1.487505	0.000000

391.000000	1.487370	0.000000

392.000000	1.487236	0.000000

393.000000	1.487103	0.000000

394.000000	1.486971	0.000000

395.000000	1.486840	0.000000

396.000000	1.486710	0.000000

397.000000	1.486581	0.000000

398.000000	1.486454	0.000000

399.000000	1.486327	0.000000

400.000000	1.486202	0.000000

401.000000	1.486077	0.000000

402.000000	1.485953	0.000000

403.000000	1.485831	0.000000

404.000000	1.485709	0.000000

405.000000	1.485589	0.000000

406.000000	1.485469	0.000000

407.000000	1.485351	0.000000

408.000000	1.485233	0.000000

409.000000	1.485116	0.000000

410.000000	1.485001	0.000000

411.000000	1.484886	0.000000

412.000000	1.484772	0.000000

413.000000	1.484659	0.000000

414.000000	1.484547	0.000000

415.000000	1.484436	0.000000

416.000000	1.484325	0.000000

417.000000	1.484216	0.000000

418.000000	1.484107	0.000000

419.000000	1.483999	0.000000

420.000000	1.483892	0.000000

421.000000	1.483786	0.000000

422.000000	1.483681	0.000000

423.000000	1.483577	0.000000

424.000000	1.483473	0.000000

425.000000	1.483370	0.000000

426.000000	1.483268	0.000000

427.000000	1.483167	0.000000

428.000000	1.483066	0.000000

429.000000	1.482966	0.000000

430.000000	1.482867	0.000000

431.000000	1.482769	0.000000

432.000000	1.482671	0.000000

433.000000	1.482574	0.000000

434.000000	1.482478	0.000000

435.000000	1.482383	0.000000

436.000000	1.482288	0.000000

437.000000	1.482194	0.000000

438.000000	1.482101	0.000000

439.000000	1.482009	0.000000

440.000000	1.481917	0.000000

441.000000	1.481825	0.000000

442.000000	1.481735	0.000000

443.000000	1.481645	0.000000

444.000000	1.481556	0.000000

445.000000	1.481467	0.000000

446.000000	1.481379	0.000000

447.000000	1.481292	0.000000

448.000000	1.481205	0.000000

449.000000	1.481119	0.000000

450.000000	1.481034	0.000000

451.000000	1.480949	0.000000

452.000000	1.480865	0.000000

453.000000	1.480781	0.000000

454.000000	1.480698	0.000000

455.000000	1.480616	0.000000

456.000000	1.480534	0.000000

457.000000	1.480453	0.000000

458.000000	1.480372	0.000000

459.000000	1.480292	0.000000

460.000000	1.480213	0.000000

461.000000	1.480134	0.000000

462.000000	1.480055	0.000000

463.000000	1.479977	0.000000

464.000000	1.479900	0.000000

465.000000	1.479823	0.000000

466.000000	1.479747	0.000000

467.000000	1.479671	0.000000

468.000000	1.479596	0.000000

469.000000	1.479521	0.000000

470.000000	1.479447	0.000000

471.000000	1.479373	0.000000

472.000000	1.479300	0.000000

473.000000	1.479227	0.000000

474.000000	1.479155	0.000000

475.000000	1.479083	0.000000

476.000000	1.479012	0.000000

477.000000	1.478941	0.000000

478.000000	1.478871	0.000000

479.000000	1.478801	0.000000

480.000000	1.478732	0.000000

481.000000	1.478663	0.000000

482.000000	1.478595	0.000000

483.000000	1.478527	0.000000

484.000000	1.478459	0.000000

485.000000	1.478392	0.000000

486.000000	1.478325	0.000000

487.000000	1.478259	0.000000

488.000000	1.478193	0.000000

489.000000	1.478128	0.000000

490.000000	1.478063	0.000000

491.000000	1.477999	0.000000

492.000000	1.477935	0.000000

493.000000	1.477871	0.000000

494.000000	1.477808	0.000000

495.000000	1.477745	0.000000

496.000000	1.477682	0.000000

497.000000	1.477620	0.000000

498.000000	1.477559	0.000000

499.000000	1.477498	0.000000

500.000000	1.477437	0.000000

501.000000	1.477376	0.000000

502.000000	1.477316	0.000000

503.000000	1.477257	0.000000

504.000000	1.477197	0.000000

505.000000	1.477138	0.000000

506.000000	1.477080	0.000000

507.000000	1.477022	0.000000

508.000000	1.476964	0.000000

509.000000	1.476906	0.000000

510.000000	1.476849	0.000000

511.000000	1.476793	0.000000

512.000000	1.476736	0.000000

513.000000	1.476680	0.000000

514.000000	1.476624	0.000000

515.000000	1.476569	0.000000

516.000000	1.476514	0.000000

517.000000	1.476460	0.000000

518.000000	1.476405	0.000000

519.000000	1.476351	0.000000

520.000000	1.476297	0.000000

521.000000	1.476244	0.000000

522.000000	1.476191	0.000000

523.000000	1.476138	0.000000

524.000000	1.476086	0.000000

525.000000	1.476034	0.000000

526.000000	1.475982	0.000000

527.000000	1.475931	0.000000

528.000000	1.475880	0.000000

529.000000	1.475829	0.000000

530.000000	1.475778	0.000000

531.000000	1.475728	0.000000

532.000000	1.475678	0.000000

533.000000	1.475629	0.000000

534.000000	1.475579	0.000000

535.000000	1.475530	0.000000

536.000000	1.475482	0.000000

537.000000	1.475433	0.000000

538.000000	1.475385	0.000000

539.000000	1.475337	0.000000

540.000000	1.475290	0.000000

541.000000	1.475242	0.000000

542.000000	1.475195	0.000000

543.000000	1.475148	0.000000

544.000000	1.475102	0.000000

545.000000	1.475056	0.000000

546.000000	1.475010	0.000000

547.000000	1.474964	0.000000

548.000000	1.474919	0.000000

549.000000	1.474874	0.000000

550.000000	1.474829	0.000000

551.000000	1.474784	0.000000

552.000000	1.474740	0.000000

553.000000	1.474695	0.000000

554.000000	1.474652	0.000000

555.000000	1.474608	0.000000

556.000000	1.474565	0.000000

557.000000	1.474521	0.000000

558.000000	1.474478	0.000000

559.000000	1.474436	0.000000

560.000000	1.474393	0.000000

561.000000	1.474351	0.000000

562.000000	1.474309	0.000000

563.000000	1.474268	0.000000

564.000000	1.474226	0.000000

565.000000	1.474185	0.000000

566.000000	1.474144	0.000000

567.000000	1.474103	0.000000

568.000000	1.474063	0.000000

569.000000	1.474022	0.000000

570.000000	1.473982	0.000000

571.000000	1.473942	0.000000

572.000000	1.473903	0.000000

573.000000	1.473863	0.000000

574.000000	1.473824	0.000000

575.000000	1.473785	0.000000

576.000000	1.473746	0.000000

577.000000	1.473708	0.000000

578.000000	1.473669	0.000000

579.000000	1.473631	0.000000

580.000000	1.473593	0.000000

581.000000	1.473555	0.000000

582.000000	1.473518	0.000000

583.000000	1.473480	0.000000

584.000000	1.473443	0.000000

585.000000	1.473406	0.000000

586.000000	1.473370	0.000000

587.000000	1.473333	0.000000

588.000000	1.473297	0.000000

589.000000	1.473261	0.000000

590.000000	1.473225	0.000000

591.000000	1.473189	0.000000

592.000000	1.473153	0.000000

593.000000	1.473118	0.000000

594.000000	1.473083	0.000000

595.000000	1.473047	0.000000

596.000000	1.473013	0.000000

597.000000	1.472978	0.000000

598.000000	1.472944	0.000000

599.000000	1.472909	0.000000

600.000000	1.472875	0.000000

601.000000	1.472841	0.000000

602.000000	1.472807	0.000000

603.000000	1.472774	0.000000

604.000000	1.472740	0.000000

605.000000	1.472707	0.000000

606.000000	1.472674	0.000000

607.000000	1.472641	0.000000

608.000000	1.472609	0.000000

609.000000	1.472576	0.000000

610.000000	1.472544	0.000000

611.000000	1.472511	0.000000

612.000000	1.472479	0.000000

613.000000	1.472447	0.000000

614.000000	1.472416	0.000000

615.000000	1.472384	0.000000

616.000000	1.472353	0.000000

617.000000	1.472321	0.000000

618.000000	1.472290	0.000000

619.000000	1.472259	0.000000

620.000000	1.472229	0.000000

621.000000	1.472198	0.000000

622.000000	1.472167	0.000000

623.000000	1.472137	0.000000

624.000000	1.472107	0.000000

625.000000	1.472077	0.000000

626.000000	1.472047	0.000000

627.000000	1.472018	0.000000

628.000000	1.471988	0.000000

629.000000	1.471959	0.000000

630.000000	1.471929	0.000000

631.000000	1.471900	0.000000

632.000000	1.471871	0.000000

633.000000	1.471842	0.000000

634.000000	1.471814	0.000000

635.000000	1.471785	0.000000

636.000000	1.471757	0.000000

637.000000	1.471728	0.000000

638.000000	1.471700	0.000000

639.000000	1.471672	0.000000

640.000000	1.471644	0.000000

641.000000	1.471617	0.000000

642.000000	1.471589	0.000000

643.000000	1.471562	0.000000

644.000000	1.471534	0.000000

645.000000	1.471507	0.000000

646.000000	1.471480	0.000000

647.000000	1.471453	0.000000

648.000000	1.471426	0.000000

649.000000	1.471400	0.000000

650.000000	1.471373	0.000000

651.000000	1.471347	0.000000

652.000000	1.471320	0.000000

653.000000	1.471294	0.000000

654.000000	1.471268	0.000000

655.000000	1.471242	0.000000

656.000000	1.471216	0.000000

657.000000	1.471191	0.000000

658.000000	1.471165	0.000000

659.000000	1.471140	0.000000

660.000000	1.471114	0.000000

661.000000	1.471089	0.000000

662.000000	1.471064	0.000000

663.000000	1.471039	0.000000

664.000000	1.471014	0.000000

665.000000	1.470990	0.000000

666.000000	1.470965	0.000000

667.000000	1.470941	0.000000

668.000000	1.470916	0.000000

669.000000	1.470892	0.000000

670.000000	1.470868	0.000000

671.000000	1.470844	0.000000

672.000000	1.470820	0.000000

673.000000	1.470796	0.000000

674.000000	1.470772	0.000000

675.000000	1.470749	0.000000

676.000000	1.470725	0.000000

677.000000	1.470702	0.000000

678.000000	1.470679	0.000000

679.000000	1.470655	0.000000

680.000000	1.470632	0.000000

681.000000	1.470609	0.000000

682.000000	1.470587	0.000000

683.000000	1.470564	0.000000

684.000000	1.470541	0.000000

685.000000	1.470519	0.000000

686.000000	1.470496	0.000000

687.000000	1.470474	0.000000

688.000000	1.470452	0.000000

689.000000	1.470429	0.000000

690.000000	1.470407	0.000000

691.000000	1.470385	0.000000

692.000000	1.470364	0.000000

693.000000	1.470342	0.000000

694.000000	1.470320	0.000000

695.000000	1.470299	0.000000

696.000000	1.470277	0.000000

697.000000	1.470256	0.000000

698.000000	1.470235	0.000000

699.000000	1.470213	0.000000

700.000000	1.470192	0.000000

701.000000	1.470171	0.000000

702.000000	1.470150	0.000000

703.000000	1.470130	0.000000

704.000000	1.470109	0.000000

705.000000	1.470088	0.000000

706.000000	1.470068	0.000000

707.000000	1.470047	0.000000

708.000000	1.470027	0.000000

709.000000	1.470007	0.000000

710.000000	1.469987	0.000000

711.000000	1.469967	0.000000

712.000000	1.469947	0.000000

713.000000	1.469927	0.000000

714.000000	1.469907	0.000000

715.000000	1.469887	0.000000

716.000000	1.469868	0.000000

717.000000	1.469848	0.000000

718.000000	1.469828	0.000000

719.000000	1.469809	0.000000

720.000000	1.469790	0.000000

721.000000	1.469771	0.000000

722.000000	1.469751	0.000000

723.000000	1.469732	0.000000

724.000000	1.469713	0.000000

725.000000	1.469694	0.000000

726.000000	1.469676	0.000000

727.000000	1.469657	0.000000

728.000000	1.469638	0.000000

729.000000	1.469620	0.000000

730.000000	1.469601	0.000000

731.000000	1.469583	0.000000

732.000000	1.469565	0.000000

733.000000	1.469546	0.000000

734.000000	1.469528	0.000000

735.000000	1.469510	0.000000

736.000000	1.469492	0.000000

737.000000	1.469474	0.000000

738.000000	1.469456	0.000000

739.000000	1.469438	0.000000

740.000000	1.469421	0.000000

741.000000	1.469403	0.000000

742.000000	1.469385	0.000000

743.000000	1.469368	0.000000

744.000000	1.469350	0.000000

745.000000	1.469333	0.000000

746.000000	1.469316	0.000000

747.000000	1.469298	0.000000

748.000000	1.469281	0.000000

749.000000	1.469264	0.000000

750.000000	1.469247	0.000000

751.000000	1.469230	0.000000

752.000000	1.469213	0.000000

753.000000	1.469197	0.000000

754.000000	1.469180	0.000000

755.000000	1.469163	0.000000

756.000000	1.469147	0.000000

757.000000	1.469130	0.000000

758.000000	1.469114	0.000000

759.000000	1.469097	0.000000

760.000000	1.469081	0.000000

761.000000	1.469065	0.000000

762.000000	1.469048	0.000000

763.000000	1.469032	0.000000

764.000000	1.469016	0.000000

765.000000	1.469000	0.000000

766.000000	1.468984	0.000000

767.000000	1.468968	0.000000

768.000000	1.468953	0.000000

769.000000	1.468937	0.000000

770.000000	1.468921	0.000000

771.000000	1.468906	0.000000

772.000000	1.468890	0.000000

773.000000	1.468874	0.000000

774.000000	1.468859	0.000000

775.000000	1.468844	0.000000

776.000000	1.468828	0.000000

777.000000	1.468813	0.000000

778.000000	1.468798	0.000000

779.000000	1.468783	0.000000

780.000000	1.468768	0.000000

781.000000	1.468753	0.000000

782.000000	1.468738	0.000000

783.000000	1.468723	0.000000

784.000000	1.468708	0.000000

785.000000	1.468693	0.000000

786.000000	1.468679	0.000000

787.000000	1.468664	0.000000

788.000000	1.468649	0.000000

789.000000	1.468635	0.000000

790.000000	1.468620	0.000000

791.000000	1.468606	0.000000

792.000000	1.468591	0.000000

793.000000	1.468577	0.000000

794.000000	1.468563	0.000000

795.000000	1.468549	0.000000

796.000000	1.468535	0.000000

797.000000	1.468520	0.000000

798.000000	1.468506	0.000000

799.000000	1.468492	0.000000

800.000000	1.468478	0.000000

801.000000	1.468465	0.000000

802.000000	1.468451	0.000000

803.000000	1.468437	0.000000

804.000000	1.468423	0.000000

805.000000	1.468410	0.000000

806.000000	1.468396	0.000000

807.000000	1.468382	0.000000

808.000000	1.468369	0.000000

809.000000	1.468355	0.000000

810.000000	1.468342	0.000000

811.000000	1.468329	0.000000

812.000000	1.468315	0.000000

813.000000	1.468302	0.000000

814.000000	1.468289	0.000000

815.000000	1.468276	0.000000

816.000000	1.468263	0.000000

817.000000	1.468250	0.000000

818.000000	1.468237	0.000000

819.000000	1.468224	0.000000

820.000000	1.468211	0.000000

821.000000	1.468198	0.000000

822.000000	1.468185	0.000000

823.000000	1.468172	0.000000

824.000000	1.468159	0.000000

825.000000	1.468147	0.000000

826.000000	1.468134	0.000000

827.000000	1.468122	0.000000

828.000000	1.468109	0.000000

829.000000	1.468097	0.000000

830.000000	1.468084	0.000000

831.000000	1.468072	0.000000

832.000000	1.468059	0.000000

833.000000	1.468047	0.000000

834.000000	1.468035	0.000000

835.000000	1.468023	0.000000

836.000000	1.468010	0.000000

837.000000	1.467998	0.000000

838.000000	1.467986	0.000000

839.000000	1.467974	0.000000

840.000000	1.467962	0.000000

841.000000	1.467950	0.000000

842.000000	1.467938	0.000000

843.000000	1.467927	0.000000

844.000000	1.467915	0.000000

845.000000	1.467903	0.000000

846.000000	1.467891	0.000000

847.000000	1.467880	0.000000

848.000000	1.467868	0.000000

849.000000	1.467856	0.000000

850.000000	1.467845	0.000000

851.000000	1.467833	0.000000

852.000000	1.467822	0.000000

853.000000	1.467810	0.000000

854.000000	1.467799	0.000000

855.000000	1.467788	0.000000

856.000000	1.467776	0.000000

857.000000	1.467765	0.000000

858.000000	1.467754	0.000000

859.000000	1.467742	0.000000

860.000000	1.467731	0.000000

861.000000	1.467720	0.000000

862.000000	1.467709	0.000000

863.000000	1.467698	0.000000

864.000000	1.467687	0.000000

865.000000	1.467676	0.000000

866.000000	1.467665	0.000000

867.000000	1.467654	0.000000

868.000000	1.467643	0.000000

869.000000	1.467633	0.000000

870.000000	1.467622	0.000000

871.000000	1.467611	0.000000

872.000000	1.467600	0.000000

873.000000	1.467590	0.000000

874.000000	1.467579	0.000000

875.000000	1.467569	0.000000

876.000000	1.467558	0.000000

877.000000	1.467548	0.000000

878.000000	1.467537	0.000000

879.000000	1.467527	0.000000

880.000000	1.467516	0.000000

881.000000	1.467506	0.000000

882.000000	1.467496	0.000000

883.000000	1.467485	0.000000

884.000000	1.467475	0.000000

885.000000	1.467465	0.000000

886.000000	1.467455	0.000000

887.000000	1.467445	0.000000

888.000000	1.467435	0.000000

889.000000	1.467424	0.000000

890.000000	1.467414	0.000000

891.000000	1.467404	0.000000

892.000000	1.467394	0.000000

893.000000	1.467384	0.000000

894.000000	1.467375	0.000000

895.000000	1.467365	0.000000

896.000000	1.467355	0.000000

897.000000	1.467345	0.000000

898.000000	1.467335	0.000000

899.000000	1.467326	0.000000

900.000000	1.467316	0.000000

901.000000	1.467306	0.000000

902.000000	1.467297	0.000000

903.000000	1.467287	0.000000

904.000000	1.467277	0.000000

905.000000	1.467268	0.000000

906.000000	1.467258	0.000000

907.000000	1.467249	0.000000

908.000000	1.467239	0.000000

909.000000	1.467230	0.000000

910.000000	1.467221	0.000000

911.000000	1.467211	0.000000

912.000000	1.467202	0.000000

913.000000	1.467193	0.000000

914.000000	1.467183	0.000000

915.000000	1.467174	0.000000

916.000000	1.467165	0.000000

917.000000	1.467156	0.000000

918.000000	1.467147	0.000000

919.000000	1.467138	0.000000

920.000000	1.467129	0.000000

921.000000	1.467120	0.000000

922.000000	1.467111	0.000000

923.000000	1.467102	0.000000

924.000000	1.467093	0.000000

925.000000	1.467084	0.000000

926.000000	1.467075	0.000000

927.000000	1.467066	0.000000

928.000000	1.467057	0.000000

929.000000	1.467048	0.000000

930.000000	1.467039	0.000000

931.000000	1.467031	0.000000

932.000000	1.467022	0.000000

933.000000	1.467013	0.000000

934.000000	1.467005	0.000000

935.000000	1.466996	0.000000

936.000000	1.466987	0.000000

937.000000	1.466979	0.000000

938.000000	1.466970	0.000000

939.000000	1.466962	0.000000

940.000000	1.466953	0.000000

941.000000	1.466945	0.000000

942.000000	1.466936	0.000000

943.000000	1.466928	0.000000

944.000000	1.466920	0.000000

945.000000	1.466911	0.000000

946.000000	1.466903	0.000000

947.000000	1.466895	0.000000

948.000000	1.466886	0.000000

949.000000	1.466878	0.000000

950.000000	1.466870	0.000000

951.000000	1.466862	0.000000

952.000000	1.466854	0.000000

953.000000	1.466845	0.000000

954.000000	1.466837	0.000000

955.000000	1.466829	0.000000

956.000000	1.466821	0.000000

957.000000	1.466813	0.000000

958.000000	1.466805	0.000000

959.000000	1.466797	0.000000

960.000000	1.466789	0.000000

961.000000	1.466781	0.000000

962.000000	1.466773	0.000000

963.000000	1.466765	0.000000

964.000000	1.466758	0.000000

965.000000	1.466750	0.000000

966.000000	1.466742	0.000000

967.000000	1.466734	0.000000

968.000000	1.466726	0.000000

969.000000	1.466719	0.000000

970.000000	1.466711	0.000000

971.000000	1.466703	0.000000

972.000000	1.466696	0.000000

973.000000	1.466688	0.000000

974.000000	1.466680	0.000000

975.000000	1.466673	0.000000

976.000000	1.466665	0.000000

977.000000	1.466658	0.000000

978.000000	1.466650	0.000000

979.000000	1.466643	0.000000

980.000000	1.466635	0.000000

981.000000	1.466628	0.000000

982.000000	1.466620	0.000000

983.000000	1.466613	0.000000

984.000000	1.466606	0.000000

985.000000	1.466598	0.000000

986.000000	1.466591	0.000000

987.000000	1.466583	0.000000

988.000000	1.466576	0.000000

989.000000	1.466569	0.000000

990.000000	1.466562	0.000000

991.000000	1.466554	0.000000

992.000000	1.466547	0.000000

993.000000	1.466540	0.000000

994.000000	1.466533	0.000000

995.000000	1.466526	0.000000

996.000000	1.466519	0.000000

997.000000	1.466512	0.000000

998.000000	1.466504	0.000000

999.000000	1.466497	0.000000

1000.000000	1.466490	0.000000

1002.500000	1.466473	0.000000

1005.000000	1.466456	0.000000

1007.500000	1.466438	0.000000

1010.000000	1.466421	0.000000

1012.500000	1.466404	0.000000

1015.000000	1.466388	0.000000

1017.500000	1.466371	0.000000

1020.000000	1.466354	0.000000

1022.500000	1.466338	0.000000

1025.000000	1.466321	0.000000

1027.500000	1.466305	0.000000

1030.000000	1.466289	0.000000

1032.500000	1.466273	0.000000

1035.000000	1.466257	0.000000

1037.500000	1.466242	0.000000

1040.000000	1.466226	0.000000

1042.500000	1.466211	0.000000

1045.000000	1.466195	0.000000

1047.500000	1.466180	0.000000

1050.000000	1.466165	0.000000

1052.500000	1.466150	0.000000

1055.000000	1.466135	0.000000

1057.500000	1.466120	0.000000

1060.000000	1.466105	0.000000

1062.500000	1.466090	0.000000

1065.000000	1.466076	0.000000

1067.500000	1.466062	0.000000

1070.000000	1.466047	0.000000

1072.500000	1.466033	0.000000

1075.000000	1.466019	0.000000

1077.500000	1.466005	0.000000

1080.000000	1.465991	0.000000

1082.500000	1.465977	0.000000

1085.000000	1.465963	0.000000

1087.500000	1.465950	0.000000

1090.000000	1.465936	0.000000

1092.500000	1.465923	0.000000

1095.000000	1.465909	0.000000

1097.500000	1.465896	0.000000

1100.000000	1.465883	0.000000

1102.500000	1.465870	0.000000

1105.000000	1.465857	0.000000

1107.500000	1.465844	0.000000

1110.000000	1.465831	0.000000

1112.500000	1.465819	0.000000

1115.000000	1.465806	0.000000

1117.500000	1.465793	0.000000

1120.000000	1.465781	0.000000

1122.500000	1.465769	0.000000

1125.000000	1.465756	0.000000

1127.500000	1.465744	0.000000

1130.000000	1.465732	0.000000

1132.500000	1.465720	0.000000

1135.000000	1.465708	0.000000

1137.500000	1.465696	0.000000

1140.000000	1.465684	0.000000

1142.500000	1.465672	0.000000

1145.000000	1.465661	0.000000

1147.500000	1.465649	0.000000

1150.000000	1.465638	0.000000

1152.500000	1.465626	0.000000

1155.000000	1.465615	0.000000

1157.500000	1.465604	0.000000

1160.000000	1.465593	0.000000

1162.500000	1.465581	0.000000

1165.000000	1.465570	0.000000

1167.500000	1.465559	0.000000

1170.000000	1.465549	0.000000

1172.500000	1.465538	0.000000

1175.000000	1.465527	0.000000

1177.500000	1.465516	0.000000

1180.000000	1.465506	0.000000

1182.500000	1.465495	0.000000

1185.000000	1.465484	0.000000

1187.500000	1.465474	0.000000

1190.000000	1.465464	0.000000

1192.500000	1.465454	0.000000

1195.000000	1.465443	0.000000

1197.500000	1.465433	0.000000

1200.000000	1.465423	0.000000

1202.500000	1.465413	0.000000

1205.000000	1.465403	0.000000

1207.500000	1.465393	0.000000

1210.000000	1.465383	0.000000

1212.500000	1.465373	0.000000

1215.000000	1.465364	0.000000

1217.500000	1.465354	0.000000

1220.000000	1.465344	0.000000

1222.500000	1.465335	0.000000

1225.000000	1.465325	0.000000

1227.500000	1.465316	0.000000

1230.000000	1.465307	0.000000

1232.500000	1.465297	0.000000

1235.000000	1.465288	0.000000

1237.500000	1.465279	0.000000

1240.000000	1.465270	0.000000

1242.500000	1.465261	0.000000

1245.000000	1.465252	0.000000

1247.500000	1.465243	0.000000

1250.000000	1.465234	0.000000

1252.500000	1.465225	0.000000

1255.000000	1.465216	0.000000

1257.500000	1.465207	0.000000

1260.000000	1.465199	0.000000

1262.500000	1.465190	0.000000

1265.000000	1.465181	0.000000

1267.500000	1.465173	0.000000

1270.000000	1.465164	0.000000

1272.500000	1.465156	0.000000

1275.000000	1.465147	0.000000

1277.500000	1.465139	0.000000

1280.000000	1.465131	0.000000

1282.500000	1.465122	0.000000

1285.000000	1.465114	0.000000

1287.500000	1.465106	0.000000

1290.000000	1.465098	0.000000

1292.500000	1.465090	0.000000

1295.000000	1.465082	0.000000

1297.500000	1.465074	0.000000

1300.000000	1.465066	0.000000

1302.500000	1.465058	0.000000

1305.000000	1.465050	0.000000

1307.500000	1.465043	0.000000

1310.000000	1.465035	0.000000

1312.500000	1.465027	0.000000

1315.000000	1.465019	0.000000

1317.500000	1.465012	0.000000

1320.000000	1.465004	0.000000

1322.500000	1.464997	0.000000

1325.000000	1.464989	0.000000

1327.500000	1.464982	0.000000

1330.000000	1.464975	0.000000

1332.500000	1.464967	0.000000

1335.000000	1.464960	0.000000

1337.500000	1.464953	0.000000

1340.000000	1.464945	0.000000

1342.500000	1.464938	0.000000

1345.000000	1.464931	0.000000

1347.500000	1.464924	0.000000

1350.000000	1.464917	0.000000

1352.500000	1.464910	0.000000

1355.000000	1.464903	0.000000

1357.500000	1.464896	0.000000

1360.000000	1.464889	0.000000

1362.500000	1.464882	0.000000

1365.000000	1.464875	0.000000

1367.500000	1.464869	0.000000

1370.000000	1.464862	0.000000

1372.500000	1.464855	0.000000

1375.000000	1.464848	0.000000

1377.500000	1.464842	0.000000

1380.000000	1.464835	0.000000

1382.500000	1.464829	0.000000

1385.000000	1.464822	0.000000

1387.500000	1.464815	0.000000

1390.000000	1.464809	0.000000

1392.500000	1.464803	0.000000

1395.000000	1.464796	0.000000

1397.500000	1.464790	0.000000

1400.000000	1.464784	0.000000

1402.500000	1.464777	0.000000

1405.000000	1.464771	0.000000

1407.500000	1.464765	0.000000

1410.000000	1.464759	0.000000

1412.500000	1.464752	0.000000

1415.000000	1.464746	0.000000

1417.500000	1.464740	0.000000

1420.000000	1.464734	0.000000

1422.500000	1.464728	0.000000

1425.000000	1.464722	0.000000

1427.500000	1.464716	0.000000

1430.000000	1.464710	0.000000

1432.500000	1.464704	0.000000

1435.000000	1.464698	0.000000

1437.500000	1.464693	0.000000

1440.000000	1.464687	0.000000

1442.500000	1.464681	0.000000

1445.000000	1.464675	0.000000

1447.500000	1.464670	0.000000

1450.000000	1.464664	0.000000

1452.500000	1.464658	0.000000

1455.000000	1.464653	0.000000

1457.500000	1.464647	0.000000

1460.000000	1.464641	0.000000

1462.500000	1.464636	0.000000

1465.000000	1.464630	0.000000

1467.500000	1.464625	0.000000

1470.000000	1.464619	0.000000

1472.500000	1.464614	0.000000

1475.000000	1.464609	0.000000

1477.500000	1.464603	0.000000

1480.000000	1.464598	0.000000

1482.500000	1.464593	0.000000

1485.000000	1.464587	0.000000

1487.500000	1.464582	0.000000

1490.000000	1.464577	0.000000

1492.500000	1.464572	0.000000

1495.000000	1.464566	0.000000

1497.500000	1.464561	0.000000

1500.000000	1.464556	0.000000

1502.500000	1.464551	0.000000

1505.000000	1.464546	0.000000

1507.500000	1.464541	0.000000

1510.000000	1.464536	0.000000

1512.500000	1.464531	0.000000

1515.000000	1.464526	0.000000

1517.500000	1.464521	0.000000

1520.000000	1.464516	0.000000

1522.500000	1.464511	0.000000

1525.000000	1.464506	0.000000

1527.500000	1.464501	0.000000

1530.000000	1.464496	0.000000

1532.500000	1.464492	0.000000

1535.000000	1.464487	0.000000

1537.500000	1.464482	0.000000

1540.000000	1.464477	0.000000

1542.500000	1.464473	0.000000

1545.000000	1.464468	0.000000

1547.500000	1.464463	0.000000

1550.000000	1.464459	0.000000

1552.500000	1.464454	0.000000

1555.000000	1.464449	0.000000

1557.500000	1.464445	0.000000

1560.000000	1.464440	0.000000

1562.500000	1.464436	0.000000

1565.000000	1.464431	0.000000

1567.500000	1.464427	0.000000

1570.000000	1.464422	0.000000

1572.500000	1.464418	0.000000

1575.000000	1.464413	0.000000

1577.500000	1.464409	0.000000

1580.000000	1.464405	0.000000

1582.500000	1.464400	0.000000

1585.000000	1.464396	0.000000

1587.500000	1.464392	0.000000

1590.000000	1.464387	0.000000

1592.500000	1.464383	0.000000

1595.000000	1.464379	0.000000

1597.500000	1.464374	0.000000

1600.000000	1.464370	0.000000

1602.500000	1.464366	0.000000

1605.000000	1.464362	0.000000

1607.500000	1.464358	0.000000

1610.000000	1.464354	0.000000

1612.500000	1.464349	0.000000

1615.000000	1.464345	0.000000

1617.500000	1.464341	0.000000

1620.000000	1.464337	0.000000

1622.500000	1.464333	0.000000

1625.000000	1.464329	0.000000

1627.500000	1.464325	0.000000

1630.000000	1.464321	0.000000

1632.500000	1.464317	0.000000

1635.000000	1.464313	0.000000

1637.500000	1.464309	0.000000

1640.000000	1.464305	0.000000

1642.500000	1.464301	0.000000

1645.000000	1.464298	0.000000

1647.500000	1.464294	0.000000

1650.000000	1.464290	0.000000

1652.500000	1.464286	0.000000

1655.000000	1.464282	0.000000

1657.500000	1.464278	0.000000

1660.000000	1.464275	0.000000

1662.500000	1.464271	0.000000

1665.000000	1.464267	0.000000

1667.500000	1.464263	0.000000

1670.000000	1.464260	0.000000

1672.500000	1.464256	0.000000

1675.000000	1.464252	0.000000

1677.500000	1.464249	0.000000

1680.000000	1.464245	0.000000

1682.500000	1.464241	0.000000

1685.000000	1.464238	0.000000

1687.500000	1.464234	0.000000

1690.000000	1.464231	0.000000